## Slide 1: Ｘ射线光电子能谱 数据处理及分峰步骤
中国科学院化学研究所
刘芬
2005.10.21

## Slide 2: Region 1 2004 5 30 12 48 10 255 0 XPS Al K-alpha 1486.6 0 0 0 0 0 FAT 30 1E+37 4.453 0 0 0 0 0 N1s N1s -1 Kinetic Energy eV 1072.6 0.05 1
一、在Origin中作图步骤：
1、打开文件，可以看到一列数据，找到相应元素（如N1s）对应的Region (一个Region 对应一张谱图),一个文件有多个Region。
2、继续向下找到Kinetic Energy，其下面一个数据为动能起始值，即谱图左侧第一个数据。用公式
BE始=1486.6-KE始- 换算成结合能起始值，是一个常数值，即荷电位移，每个样品有一个值在邮件正文中给出。

## Slide 3: N1s N1s -1 Kinetic Energy eV 1072.6 0.05 1 Counts pulse counting 0.1 6 0 0 0 0 0 401 2202.52 4127.08 2458.36 2559.72 2523.56 2553.48 2509.8
3、再下面一个数据是步长值，如0.05或0.1或1，每张谱图间有可能不一样。
4、继续向下,可以找到401或801这样的数，该数为通道数，即有401或801个数据点。
5、再下面的数据开始两个数据是脉冲，把它们舍去，接下来的401或801个数据都是Y轴数据，将它们copy到B(Y)。

## Slide 7
6、X轴：点A(X)，再点右键，然后点set column values，出现一个对话框，在from中填1，在to中填401(通道数)，在col(A)中填BE始-0.05*(i-1)， 或直接填1486.6-KE始- - 0.05*(i-1)，最后点do it。
7、此时即可以作出N1s谱图。
8、画出来的图有可能有一些尖峰，那是脉冲，应把它们去掉，方法为点Data-Move Data Points，然后按键盘上的
或 箭头去除脉冲。

## Slide 10: 二、分峰步骤
1、将所拷贝数据转换成TXT格式：把所需拟合元素的数据引入Origin后，将column A和B中的值复制到一空的记事本文档中（即成两列的格式，左边为结合能，右边为峰强），并存盘。如要对数据进行去脉冲处理或截取其中一部分数据，需在Origin中做好处理。

## Slide 12: 2、打开XPS Peak，引入数据：点Data----Import (ASCII)，引入所存数据，则出现相应的XPS谱图。

## Slide 13: 3、选择本底：点Background，因软件问题， High BE和Low BE的位置最好不改，否则无法再回到 Origin，此时本底将连接这两点，Type可据实际 情况选择，一般选择Shirley 类型。

## Slide 15
4、加峰：
点Add peak，出现小框，在Peak Type处选择s、p、d、f等峰类型（一般选s），在Position处选择希望的峰位，需固定时则点fix前小方框，同法还可选半峰宽（FWHM）、峰面积等。各项中的constraints可用来固定此峰与另一峰的关系，如Pt4f7/2和Pt4f5/2的峰位间距可固定为3.45，峰面积比可固定为4:3等。点Delete peak可去掉此峰。然后再点Add peak选第二个峰，如此重复。

## Slide 18
5、拟合：选好所需拟合的峰个数及大致参数后，点Optimise region进行拟合，观察拟合后总峰与原始峰的重合情况，如不好，可以多次点Optimise region。
6、参数查看：拟合完成后，分别点另一个窗口中的Rigion Peaks下方的0、1、2等可看每个峰的参数，此时XPS峰中变红的为被选中的峰。如对拟合结果不region满意，可改变这些峰的参数，然后再点Optimise。

## Slide 21
7、点Save XPS存图，下回要打开时点Open XPS就可以打开这副图继续进行处理。

## Slide 22
8、数据输出：
点Data――Print with peak parameters可打印带各峰参数的谱图，通过峰面积可计算此元素在不同峰位的化学态的含量比。
点Data――Export to clipboard，则将图和数据都复制到了剪贴板上，打开文档（如Word文档），点粘贴，就把图和数据粘贴过去了。
点Data――Export （spectrum），则将拟合好的数据存盘，然后在Origin中从多列数据栏打开，则可得多列数据，并在Origin中作出拟合后的图。

## Slide 24: 将拟合好的数据重新引回到Origin:

## Slide 28
谢谢大家！