瞬态、稳态法

瞬态法一般测试的是稳态法测试不了的材料，比如导热系数高的材料，比如尺寸满足不了稳态的材料。瞬态法测得导热系数范围是0.005——500W/mK，稳态法测试的是0.002-2W/mK。稳态法时间比较久，瞬态法测试时间很短，10分钟之内能搞定。hotdisk是瞬态的，激光闪射法是稳态的

热导率分厚度和面向热导率测试，一般测试厚度方向的，而激光导热仪467，447型号可测面向

1.	瞬态平面热源法：Hot Disk TPS 2500S

Hot Disk导热系数仪被广泛应用在电力、汽车、材料、生物制药等领域。Hot Disk导热系数仪可测的导热率范围在(0.005-500)W/mK之间，使用于金属、合金、陶瓷、矿石、复合材料、电路板（PCB）、硅胶等材料，同时可对固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料的热瞬态性能进行测量，不需特别的样品制备，在数秒内即可完成热导率、热扩散率和热容的测试。

样品要求:需2块对称材料、并且表面平整。

2．激光闪射法可以拿到热扩散系数、比热、导热系数三个值，根据这三个数据换算。需要客户自己提供密度和厚度两个数据。样品一块即可。

一般测试之前要确定测试材料是高导热还是低导热?如果是高导热材料，那么只能用瞬态的，因为稳态的导热测试范围很低的

Hotdisk仪器介绍

http://www.hotdisk-china.com/Product_1.asp

耐驰激光导热仪介绍

http://www.ngb-netzsch.com.cn/products/lfa.html